ГОЛЫЕ ПРОВОДА

Основные технические данные по голым проводам

| Марка проводов | Диаметр в мм | Вес 1000 м в кг | Расчетная прочность на разрыв в кг | Активное электрическое сопротивление в Ом/км | Строительная длина в км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А-3,5 | 2,1 | 9,33 |  |  |  |
| А-10 | 3,56 | 27 |  |  |  |
| А-16 | 5,1 | 44 | 254 | 1,96 | 6,3 |
| А-25 | 6,3 | 68 | 363 | 1,27 | 5,5 |
| А-35 | 7,5 | 95 | 515 | 0,91 | 4,5 |
| А-50 | 9 | 137 | 740 | 0,63 | 3,5 |
| А-70 | 10,6 | 190 | 1030 | 0,45 | 2,5 |
| А-95 | 12,4 | 266 | 1440 | 0,33 | 1,75 |
| А-120 | 14 | 323 | 1750 | 0,27 | 1,5 |
| А-150 | 15,8 | 419 | 2270 | 0,21 | 1,25 |
| А-185 | 17,4 | 516 | 2800 | 0,17 | 1 |
| Медные |
| М-1 | 1,13 | 9 |  |  |  |
| М-1,5 | 1,38 | 13 |  |  |  |
| М-2,5 | 1,75 | 21 |  |  |  |
| М-4 | 2,2 | 34 | 146 | 4,65 | 2,3 |
| М-6 | 2,7 | 51 | 224 | 3,06 | 1,5 |
| М-10 | 3,5 | 86 | 375 | 1,84 | 0,9 |
| М-16 | 5,1 | 145 | 556 | 1,2 | 4 |
| М-25 | 6,3 | 222 | 850 | 0,74 | 3 |
| М-35 | 7,5 | 314 | 1210 | 0,54 | 2,5 |
| М-50 | 9 | 452 | 1740 | 0,39 | 2 |
| М-60 | 10,4 | 525 | 2030 | 0,32 | 2 |
| М-70 | 10,6 | 600 | 2360 | 0,28 | 1,5 |
| М-95 | 12,4 | 825 | 3240 | 0,2 | 1,2 |
| М-120 | 14 | 1050 | 4120 | 0,156 | 1 |
| М-150 | 15,8 | 1345 | 5170 | 0,123 | 0,8 |